УО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства»

КОМПЛЕКТ ОПОРНЫХ КОНСПЕКТОВ

по учебному предмету

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Специальность: 3-50 01 55 Технология производства швейных изделий

Квалификация:  3-50 01 55-59 Швея 2 разряда

Разделы учебной программы:

Введение.

- Волокнистые материалы и их свойства.

- Сведения о технологии получения тканей.

Данное учебное пособие предназначено для обучающихся по квалификации: 3-50 01 55-59 Швея.  В работе представлены опорные конспекты по двум разделам, в виде блоков, таблиц, контрольных заданий для первичной проверки усвоения учебного материала.

Составитель: преподаватель специальных учебных предметов высшей категории Мохор Г.В.

ВВЕДЕНИЕ

Швейное материаловедение является наукой о получении, строении, свойствах, методах испытания, ассортименте, классификации оценке качества различных текстильных материалов.

К текстильным относятся материалы, состоящие из текстильных волокон и нитей. Подавляющая часть материалов, используемых в швейной промышленности, состоит из волокон и нитей.

Швейная промышленность должна обеспечить население одеждой, являющейся для человека предметом первой необходимости.

Одеждой человек пользуется в своей жизни повседневно. Она защищает его от холода и жары; зимняя одежда должна обладать малой теплопроводностью, чтобы сохранять тепло, выделяемое телом; от летней одежды требуется повышенная воздухопроницаемость, чтобы кожа человека могла дышать; белье должно быть гигроскопичным, т. е. обладать способностью впитывать и испарять влагу, выделяемую кожей человека; от некоторых видов одежды требуется водонепроницаемость и т. д.

Поэтому одежду классифицируют по ряду признаков:

- половозрастному - мужская, женская и детская;

| Мужская | Женская | Детская |
| --- | --- | --- |

- сезонному - летняя, демисезонная и зимняя;

- назначению - бытовая, форменная, спортивная, специальная;

| Бытовая | Форменная | Спортивная | Специальная |
| --- | --- | --- | --- |

- условиям эксплуатации - верхняя (пальто, костюмы), легкая (платья, юбки, блузки), белье (верхнее, нательное, постельное);

| Верхняя | Легкая | Белье |
| --- | --- | --- |

- головные уборы (кепи, фуражки, шляпы, шапки), швейная галантерея;

| Кепи | Фуражки | Шляпы | Шапки |
| --- | --- | --- | --- |

- материалу - из тканей, трикотажа, нетканых материалов, дублированных, натурального и искусственного меха, натуральной и искусственной кожи и т. д.

| Ткань | Трикотаж | Искусственная кожа |
| --- | --- | --- |

Для каждого вида изделий нужны различные материалы, отвечающие определенным требованиям и обладающие необходимыми свойствами.

Все материалы, используемые в швейном производстве, могут быть разделены на следующие группы:

- материалы для верха одежды - ткани, трикотаж, нетканые материалы, дублированные материалы, пленки, натуральный и искусственный мех, натуральная и искусственная кожа;

- подкладочные ткани;

- прокладочные ткани - ткани бортовые, лента, тесьма;

- утепляющие материалы - вата, ватин, мех, пенополиуретан;

- отделочные материалы - лента, тесьма, шнур, кружево, шитье, тюль и др.;

- одежная фурнитура - пуговицы, крючки, кнопки, пряжки, застежки и др.;

- материалы для соединения деталей одежды - нитки, клей.

Для правильного и рационального использования материалов швейного производства необходимо знать их свойства, которые определяются требованиями, предъявляемыми к одежде, техническими, гигиеническими, эстетическими и экономическими.

Одежда должна хорошо сохранять приданную ей форму, быть достаточно прочной, износостойкой, обладать теплоза­щитными свойствами, быть гигроскопичной и т. д. Она также должна быть простой, удобной, изящной, модной, красивой и в то же время иметь невысокую стоимость.

Контрольные вопросы

- Что такое текстильные материалы? Перечислите текстильные материалы, которые Вы знаете.

- Для чего предназначена одежда?

- Перечислите признаки, по которым классифицируется одежда.

- Перечислите признаки, по которым классифицируются текстильные материалы?

Тема: ПОНЯТИЕ О ТЕКСТИЛЬНОМ ВОЛОКНЕ.

Текстильными называются материалы, состоящие из текстильных волокон. К ним относятся волокна, нити, а также изделия, изготовленные из них, и полуфабрикаты, т. е. промежуточные продукты, получаемые при производстве каких ­ либо текстильных материалов, например, холст, лента, ровница - при производстве пряжи.

| Холст | Лента | Ровница |
| --- | --- | --- |

Для удобства изучения большого количества сходных предметов их принято классифицировать по тому или иному признаку, например, по особенностям строения, способу получения, химическому составу, назначению и т. д.

В основу общей классификации текстильных материалов положен первый из перечисленных признаков, т. е. особенности их строения (рис.1.1).

Текстильные волокна представляют собой протяженные, гибкие, прочные тела с малыми поперечными размерами и ограниченной длины, пригодные для изготовления текстильных материалов.

Текстильные волокна бывают элементарными и комплексными.        Элементарное волокно - это волокно, не делящееся в продольном направлении на составляющие без разрушения (хлопок, шерсть, вискозное, ацетатное, капрон).

Комплексные волокна состоят из большого числа элементарных волокон, расположенных параллельно и соединенных склеиванием (лен, пенька, джут) или силами кристаллизации (асбест).

Все волокна подразделяются на натуральные и химические.

Все химические волокна делятся на две группы: искусственные и синтетические.

Контрольные вопросы

- Какие материалы называются текстильными?

- Что такое текстильные волокна?

- Как классифицируются текстильные волокна?

- Какие волокна относятся к элементарным?

- Какие волокна относятся к комплексным?

- На какие два основных класса (группы) подразделяются волокна?

Тема: КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЛОКОН.

Все волокна подразделяются на натуральные и химические.

Натуральные волокна существуют в природе в готовом виде (хлопок, шерсть, лен, пенька и др.), химические волокна изготовляются в результате переработки природных или синтетических высокомолекулярных соединений (вискозное, ацетатное, капрон, лавсан и др.).

Классификация натуральных волокон представлена на рис. 1.2

НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА

| Растительного происхождения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлопок |  | Лен |  |
| Животного происхождения |  |  |  |
| Шерсть |  | Натуральный шелк |  |
| Минерального происхождения |  |  |  |

Рис. 1.2. Классификация натуральных волокон

Натуральные волокна могут быть растительного, животного или минерального происхождения. В последнем случае по химическому составу асбест представляет собой водные силикаты магния, железа, кальция и залегает в горных породах в виде жил и прожилок. Его волокна, прилегая друг к другу, образуют плотную компактную массу, которая после расщепления превращается в асбестовое волокно.

Все химические волокна делятся на две группы: искусственные и синтетические.

Искусственные волокна (рис1.3.) получаются в результате переработки природных высокомолекулярных соединений, например, из целлюлозы, из белков. К искусственным волокнам относятся: вискозное, ацетатное, триацетатное, медно-аммиачное, казеиновое, зеиновое и др.

Синтетические волокна (рис.1.4) вырабатываются из синтетических высокомолекулярных соединений, полученных путем реакций синтеза (полимеризации или поликонденсации) из низкомолекулярных соединений.

К синтетическим волокнам относятся капрон, лавсан, нитрон, хлорин, винол, полиэтилен, полипропилен и др.

| Вискозное |  | Ацетатное | Триацетатное |
| --- | --- | --- | --- |

Рисунок 1.3. Искусственные волокна

| Капрон | Лавсан | Нитрон | Хлорин | Винол |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 1.4. Синтетические волокна

Искусственные волокна в основном получаются из органических высокомолекулярных соединений, имеющихся в природе в готовом виде.

В особенно большой класс объединены синтетические волокна, т. е. волокна, которые получаются из высокомолекулярных соединений, синтезируемых с помощью реакций поли­меризации или поликонденсации из низкомолекулярных органических соединений, сырьем для которых являются продукты переработки нефти и каменного угля. Таких соединений существует очень много, но широкое промышленное применение получило небольшое количество волокон (рис. 1.4).

Химическая промышленность выпускает следующие виды продукции: жгут, волокна, мононити и комплексные нити. Жгут состоит из большого количества элементарных нитей (10 - 15 тыс.) и используется для получения волокон (для этого жгут разрезают или разрывают на отрезки заданной длин.

Контрольные вопросы

- На какие две основные группы подразделяются волокна?

- Какие волокна называются натуральными? Перечислите их.

- Какие волокна называются химическими? Перечислите их.

- В чем отличие синтетических волокон от искусственных?

Тема: СВОЙСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКОН.

Разнообразные свойства волокон и нитей оценивают с помощью тех или иных характеристик.

От длины волокон зависит система прядения, толщина, прочность и другие свойства пряжи, ее назначение.

О толщине волокон и нитей можно судить по размеру поперечника, площади поперечного сечения волокон и нитей, но определять эти характеристики весьма сложно. Чаще о толщине судят косвенным путем по массе отрезка определенной длины. Основная характеристика получила название линейной плотности. Физически она представляет собой массу в граммах одного километра волокна или нити и обозначается буквой Т (г/км, мг/м, текс):

Геометрические свойства – это размерные характеристики, к которым относятся: длина, толщина и линейная плотность.

Механические свойства – характеризуют способность волокон сопротивляться действию приложенных внешних сил: растягивающих и изгибающих.

Химические свойства – характеризуют устойчивость волокон к действию химических веществ: кислот, щелочей и других химических реагентов.

Физические свойства – определяют использование волокон, их влияние на организм человека, к ним относятся: гигроскопические, тепловые и оптические.

Контрольные вопросы

- Перечислите наиболее важные характеристики волокон волокон.

- Перечислите свойства волокон?

Тема: ХЛОПОК.

Хлопок — волокно, покрывающее семена растения хлопчатника.

| Хлопчатник обыкновенный | Этапы развития | Хлопок-сырец | Хлопок-волокно |
| --- | --- | --- | --- |

Волокна вместе с семенами называются хлопком-сырцом, а после отделения их от семян получают хлопок-волокно.

Хлопчатник – растение теплолюбивое, потребляющее большое количество влаги. Произрастает в жарких районах (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Армения).

Известно много видов хлопчатника, но промышленное значение имеют главным образом два вида: средневолокнистый и тонковолокнистый(рис.1.5.).

| Средневолокнистый (25-34 мм) – основная масса пряжи используется для выработки тканей. | Тонковолокнистый (35-40 мм) – используется для выработки наиболее высококачественной пряжи для изготовления тонких тканей, швейных ниток, кружев. |
| --- | --- |

Рисунок 1.5. Виды хлопчатника

Рисунок 1.6. Вид волокон под микроскопом.

Химический состав хлопка зависит от степени его зрелости. Наиболее зрелые волокна состоят в основном из целлюлозы (95-96 %) и различных примесей (4-5%): жиры, воски, азотистые и минеральные вещества.

Цвет волокон белый, кремовый, зеленоватый (зависит от степени его зрелости).

Свойства волокон. Степень зрелости волокон хлопка влияет на их прочность и удлинение. Доля пластической деформации в полном удлинении зрелого волокна хлопка составляет 50%, поэтому хлопчатобумажные ткани сильно сминаются. Под действием светопогоды хлопок теряет прочность.

Волокна хлопка горят желтым пламенем, при этом образуется серый пепел и ощущается запах жженой бумаги.

Хлопковое волокно перерабатывают в пряжу, из которой изготовляют ткани, трикотажные и нетканые полотна, швейные нитки и др.

Рис.1.7. Применение волокон хлопка

Контрольные вопросы

- Назовите виды хлопчатника, укажите регионы произрастания растения.

- Дайте краткую характеристику хлопчатника.

- На какие цели идут волокна хлопка?

Тема урока: ЛЕН.

Лен относится к лубяным волокнам, т.е. волокнам, которые содержатся в стеблях, листьях или плодах растений.

| Лен обыкновенный (посевной) | Этапы развития | Лен-долгунец | Лен масличный |
| --- | --- | --- | --- |

Лен травянистое однолетнее растение. Наибольшее распространение получило в Беларуси, России, Польше, Германии, Китае.

Рис. 1.8. Лубяные волокна. Продольно-поперечный разрез льняного стебля:

а - поперечный срез стебля льна;1- покровная ткань; 2- первичный слой;3- элементарные волокна; 4- полость; 5- остов стебля льна; 6- сердцевина; 7 – полость стебля; в- внешний вид и продольное сечение.

Химический состав. Лен, в основном состоит из целлюлозы (80 %), кроме того в волокне имеются клейкие (пектиновые) вещества (20 %), жиры, воски, азот, белковые вещества, зола (эти вещества делают волокна более грубыми, тяжелыми и придают им устойчивый светло-серый или темно – серый цвет).

Свойства волокон. Прочность волокон льна в несколько раз превышает прочность хлопка, а их растяжимость, наоборот, меньше. Поэтому льняные ткани лучше сохраняют форму изделия, чем хлопчатобумажные. Доля пластической деформации в полном удлинении льняного волокна больше, чем хлопкового, и составляет 60-65%. Этим объясняется еще большая сминаемость льняных тканей по сравнению с хлопчатобумажными.

При нагревании сухие волокна льна выдерживают более высокую температуру, чем хлопок. Стойкость льна к светопогоде также несколько выше, чем у хлопка.

Горит лен с проявлением тех же признаков, что и хлопок.

Применяются волокна льна для производства летних костюмно-платьевых тканей, белья, мужских сорочек, скатертей, полотенец, а также тканей технического назначения (бортовка, парусина).

Рис. 1.9. Применение волокон льна

Контрольные вопросы

- Охарактеризуйте строение волокна льна.

- Каковы основные характеристики (свойства) волокон льна?

- На какие цели идут волокна льна?

Тема урока: ШЕРСТЬ.

Шерстью называется волосяной покров животных, который поддается переработке в пряжу и войлок (волосяной покров овец, коз, верблюдов).

| Овца | Козел меринос | Верблюд |
| --- | --- | --- |

Промышленность в основном перерабатывает натуральную овечью шерсть (95 %). Овцеводством занимаются повсеместно, но больше всего в Средней Азии, на Кавказе, Украине, Сибири и Поволжье.

Химический состав. Основным веществом волокна является кератин, который относится к белковым соединениям. Шерсть тонкорунных овец обычно белая или слегка кремовая, а грубошерстных и помесных  - цветная (серая, рыжая или черная).

Свойства волокон.  По гигроскопичности шерсть превосходит все волокна. Она медленно впитывает и испаряет влагу. Под действием влаги и тепла кератин размягчается и удлинение шерсти возрастает до 60 % и более. При высыхании шерсть дает максимальную усадку, поэтому изделия из нее рекомендуется подвергать химической чистке. Шерсть устойчива к действию всех органических растворителей. По светостойкости шерсть превосходит  все натуральные волкна.

В пламени волокна шерсти спекаются, образуя на конце черный шарик, который легко растираетсмя, издавая запах жженого пера. При вынесении из пламени они не горят.

Применение волокон. Используются для выработки высококачественных платьевых, костюмных тканей, пальтовых тканей, верхнего трикотажа, декоративных тканей, одеял, ковров.

Рис.1.10. Применение волокон шерсти

Тема урока: ШЕРСТЬ – виды волокон .

В овечьей шерсти встречается волокно четырех видов (рис. 1.12.): пух (а), переходный волос (б), ость (е) и мертвый волос (г).

| Рис.1.11. Строение шерстяного волокна: 1-чешуйчатый слой; 2- корковый слой; 3- сердцевина. | Рис.1.12. Продольный и поперечный срез основных видов шерстяных волокон: 1-пух;2- переходный волос; 3- ость; 4- мертвый волос. |
| --- | --- |

Пух — наиболее тонкое, мягкое, прочное и извитое волокно. Диаметр пуха 5 — 30 мкм. Он состоит из двух слоев: чешуйчатого 1 и коркового 2 (рис. 1.11). Чешуйки имеют вид колец с неровными краями, как бы вдетыми друг в друга.

Корковый слой состоит из длинных веретенообразных клеток (длина 80 — 100 мкм, толщина 3 — 10 мкм), склеенных межклеточным белковым веществом.

Переходный волос имеет поперечник 30 — 50 мкм. По длине, извитости и прочности напоминает пух. Кроме чешуйчатого и коркового слоев переходный волос имеет еще очень тонкий и прерывистый сердцевинный слой 3 (рис. 1.11).

Ость — грубое и неизвитое волокно, состоит из трех слоев: чешуйчатого, коркового и сердцевинного. Чешуйки ости состоят из отдельных пластинок и напоминают черепицу на крыше. Сердцевинный слой хорошо развит по всей длине волокна. Поперечник равен 50 — 120 мкм.

Мертвый волос представляет собой грубое волокно с сильно развитым сердцевинным слоем, занимающим 90 % поперечного сечения. Это непрочное волокно, бесцветное, тусклое и ломкое. Поперечник более 120 мкм.

Шерсть, состоящая из волокон одного вида, называется однородной, а из смеси волокон разного вида — неоднородной.

В зависимости от тонины и однородности шерсть делится на тонкую, полу тонкую, полугрубую и грубую.

Тонкая шерсть является однородной и состоит из тонких пуховых волокон со средним поперечником 14 — 25 мкм, ее получают с тонкорунных пород овец и применяют для выработки высококачественных шерстяных камвольных и

суконных тканей.

Полутонкая шерсть также относится к однородной и состоит из более толстых пуховых волокон и переходного волокна, имеющих поперечник 25 — 31 мкм. Получают ее с полутонкорунных и некоторых помесных пород овец и применяют для выработки различных камвольных костюмных и пальтовых тканей.

Полугрубая шерсть бывает однородной (поперечник 31 — 40 мкм) и неоднородной. Полугрубую неоднородную шерсть получают с помесных пород овец. Шерсть применяется для выработки полугрубых суконных костюмных и пальтовых тканей.

Грубая шерсть обычно является неоднородной. Ее получают с грубошерстных пород овец. Применяется для выработки грубосуконных тканей.

Первичная обработка шерсти состоит из следующих операций: сортировка, трепание, промывка, сушка и прессование.

В текстильной промышленности для изготовления недорогих суконных тканей может использоваться заводская и восстановленная шерсть. Заводская шерсть — это шерсть, снятая со шкур животных (овец, коз, верблюдов, коров, лошадей). Заводская шерсть менее прочна, чем натуральная.

Восстановленная шерсть — шерсть, получаемая расщипыванием шерстяного лоскута, тряпья, обрывков пряжи и т.п. Эти волокна тоже менее прочны, чем волокна натуральной шерсти.

Контрольные вопросы

- Перечислите виды волокон шерсти.

- Опишите строение шерстяного волокна.

- Какая шерсть называется однородной, а какая неоднородной?

- На какие цели идут шерстяные волокна?

Тема урока: НАТУРАЛЬНЫЙ ШЕЛК.

Шелком называется нить, являющаяся продуктом выделения шелкоотделительных желез гусениц шелкопряда перед превращением их в куколки. Промышленное значение имеет шелк тутового шелкопряда, гусеницы которого питаются листьями тутового дерева. *В Беларуси выведено два вида шелкопряда, которые приспособлены к существующим климатическим условиям. Кормом для них служит лист березы или ивы.

Тутовый шелкопряд в своем развитии проходит четыре стадии: грена, гусеница, куколка, бабочка. Бабочка тутового шелкопряда откладывает яички — грену количеством 600 — 800 шт., которую хранят до весны при температуре от —4 до +2 °С. Весной температуру повышают до 22 — 23 °С (период инкубации достигает 18 дней) и появляются гусеницы.

Этапы получения сырья

Гусеница

Сырье

Куколка

Кокон

Химический состав. Фиброин – в состав которого входят углерод, кислород, азот и водород, минеральные, красящие и восковидные вещества. Цвет отваренных коконных нитей слегка кремовый.

Свойства волокон. Натуральный шелк химически более стоек, чем шерсть. Разбавленные щелочи и кислоты, органические растворители на натуральный шелк не действуют. При длительном действии воды и при повторных стирках на окрашенных волокнах возникает белесый налет, который портит внешний вид изделий. Прочность натурального шелка в мокром состоянии снижается на 5-15 %. По светостойкости натуральный шелк уступает всем прочим натуральным волокнам.

Горит волокно так же, как шерсть.  Обладает хорошими упругими свойствами, красивым матовым блеском.

Применение – для выработки различных платьевых тканей, головных платков, косынок, швейных ниток.

Рис. 1.13. Применение волокон шелка.

Контрольные вопросы

- Как получают волокна шелка?

- На какие цели идут шелковые волокна?

Тема урока: ПОЛУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН.

К химическим волокнам относятся, создаваемые в заводских условиях путём формирования из органических природных или синтетических полимеров, или неорганических веществ.

Производство химических волокон состоит из пяти основных этапов:

- получение и предварительная обработка сырья,

- приготовление прядильного раствора или расплава,

- формирование нитей,

- отделка,

- текстильная переработка.

Несмотря на различие химического состава и отдельных процессов получения различных химических волокон и нитей, в их производстве много общего. Это позволяет выделять следующие этапы в производстве любого химического волокна:

• Получение исходного полимера и его предварительная обработка.

Сырье для искусственных волокон, состоящее из природных полимеров, обычно получают на предприятиях других отраслей промышленности — целлюлозных заводах, предприятиях пищевой промышленности — путем выделения из древесины, молока, семян и т.д. Предварительная обработка

сырья состоит в его очистке и иногда в химическом превращении в новые полимерные материалы.

Сырье для синтетических волокон получают путем синтеза полимеров из мономеров на заводах химического волокна или химических предприятиях.

• Приготовление прядильного раствора или расплава.

При изготовлении химических волокон и нитей необходимо из твердого исходного полимера получить длинные и тонкие нити с продольной ориентацией макромолекул. Для этого следует перевести полимер в жидкое состояние, при котором появится возможность свободного перемещения макромолекул относительно друг друга. Если полимер имеет дешевый и доступный растворитель, то его растворяют. Полимер расплавляют, если температура его плавления ниже температуры разложения. Одновременно с приготовлением прядильного раствора или расплава выполняют следующие операции: проводят  смешивание нескольких партий с целью получения большего  объема волокна; осуществляют фильтрацию и обезвоздушивание

раствора. Последняя операция заключается в удалении пузырьков воздуха, которые, попадая в отверстие фильеры, вызывают обрыв нити. Обезвоздушивание осуществляют путем выдерживания раствора в течение определенного времени в вакууме. *

• Формование волокон и нитей.

Этот процесс заключается в дозированном продавливании раствора или расплава через отверстия фильеры, затвердевании вытекающих струек и наматывании полученных нитей на приемные устройства.

Существует несколько способов формования нитей.

- Формование из раствора мокрым способом. Струйки раствора поступают в осадительную ванну, где происходит их химическое или физико-химическое взаимодействие с раствором осадительной ванны. В результате струйки затвердевают, превращаясь в нити Этим способом формуют вискозные, медноаммиачные, хлориновые, поливинилспиртовые волокна и нити и нитроновое волокно.

- Формование из раствора сухим способом. Струйки раствора поступают в шахту, где обдуваются горячим воздухом и затвердевают в результате испарения из них растворителя, который должен быть легколетучим

веществом (например, ацетон). Таким способом формуют ацетатные, триацетатные волокна и нити, нитроновую комплексную нить.

3. Формование из расплавов (рис. 1.14.). Струйки расплава поступают в шахту, где обдуваются холодным воздухом или инертным газом, охлаждаются и затвердевают. Этим способом формуют капроновые, лавсановые, полиэтиленовые, полипропиленовые волокна и нити.

Рис.1.14. Получение волокон из полимеров

Вытягивание и термофиксация.

В результате нити становятся более прочными, но менее растяжимыми из-за большой распрямленности макромолекул.

Поэтому затем проводят термообработку с целью релаксации внутренних напряжений и частичной усадки нитей (т. е.  приобретения макромолекулами изогнутой формы при сохранении их ориентации).

• Отделка. Целью отделки является удаление примесей, оставшихся после формования на поверхности нитей, и придание им некоторых свойств, например мягкости, меньшей электризуемости и т. д. После обработки нитей водой или различными растворами следует сушка нитей.

•Текстильная переработка. К этому этапу производства относятся скручивание, вытягивание, термофиксация крутки, отбеливание, крашение, перемотка, сортировка, маркировка. Иногда нити из термопластичных полимеров (капрон, лавсан) дополнительно подвергаются текстурированию для придания им повышенной растяжимости, извитости, объемности. К текстильной переработке жгута относят его гофрировку и резку.

Рис.1.15. Этапы производства химических волокон.

Тема: ИСКУССТВЕННЫЕ ВОЛОКНА.

Искусственные волокна получают из высокомолекулярных соединений, встречающихся в готовом виде (целлюлоза, белки).

| Характерис-тики волокон | Вискозное волокно | Ацетатное волокно | Казеиновое волокно |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сырье для получения волокна | вырабатывается из целлюлозы, полученной из древесины ели, пихты, сосны. | целлюлоза хлопкового пуха. | из животного молочного белка. |
| Свойства волокон | обладает хорошей гигроскопичностью (35-40%), при нормальных условиях оно поглощает приблизительно 13% влаги от своей массы. Имеет большую усадку при набухании – до 12-16%. Волокно обладает хорошей светостойкостью и средней стойкостью к истиранию. | Прочность низкая. Упругость высокая. Волокна значительно меньше набухают в воде, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, высокой светостойкостью, хорошо окрашиваются. Волокна имеют малую стойкость к истиранию, недостаточную тепло-стойкость, сминаемы при стирке. | Очень мягкое и теплое, оно напоминает натуральную шерсть и отлично поддается окраске. Однако прочность волокон сильно снижается при высокой влажности, а при попадании в щелочную среду или горячую воду и вовсе разрушается. |
| Характер горения | аналогичен горению хлопка | на конце волокна образуется оплавленный бурый шарик и ощущается характерный запах уксуса. | аналогичен горению шерсти |
| Применение волокон | применяется при производстве тканей для одежды, бельевого и верхнего трикотажа, как в чистом виде, так и в смеси с другими волокнами и нитями. | для изготовления тканей и тонких трикотажных полотен. | исключительно в качестве добавки к натуральной шерсти для смягчения материала и снижения его себестоимости. |

Контрольные вопросы

- Что такое химические волокна? Как их производят?

- Какие этапы производства химических волокон вы знаете?

- Какие виды химических волокон Вы знаете?

Тема: СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА.

Синтетическими волокнами называют волокна, при получении которых происходит синтез простых молекул.

К синтетическим волокнам относятся: лавсан, нитрон, капрон, хлорин, винол, полиэтиленовые, полипропиленовые и другие волокна.

Капрон. Волокно известно под такими названиями, как силон, стилон, перлон, грилон, найлон 6, найлон, лилион и др.; относится к полиамидным волокнам. Сырьем для получения капрона является капролактам, который синтезируется из фенола и бензола. В результате химической реакции из капролактама при температуре 250 — 260° С (при соблюдении определенных условий) получают полимер — поликапролактам (в виде ленты). Ленту рубят в крошку, удаляют низкомолекулярные примеси, промывая ее в горячей воде, и высушивают.

Формование капроновых волокон и нитей осуществляется из расплава. Температура плавления 260 — 270°С.  Полученные нити подвергаются вытягиванию, кручению, термофиксации, сушке и перемотке.

Капрон обладает самой высокой стойкостью к истиранию; если его устойчивость принять за 100 %, то у хлопка она будет составлять 10%, у шерсти — 5%, а у вискозного волокна — 2 %. Капрон имеет очень высокую стойкость к многократным деформациям растяжения и изгиба, устойчив к действию микроорганизмов. Прочность в мокром состоянии снижается не более чем на 10 %,

К недостаткам необходимо отнести следующие свойства: низкую гигроскопичность (при нормальных условиях поглощает 3,5 — 4,5 % влаги), низкую светостойкость и термостойкость (уже при температуре 65° С начинает необратимо терять прочность). Температура плавления 215 — 255°С. Волокно имеет плохой гриф, т. е. недостаточно упругость на ощупь, повышенную гладкость, нестойко к действию щелочей и концентрированных минеральных кислот.

Лавсан. Волокно известно под такими названиями, как терилен, тезил, дакрон, эстер и др.; относится к полиэфирным волокнам и получается путем смешивания терефталевой кислоты и этиленгликоля, сырьем для которых служат ксилол и толуол.

Лавсан обладает высокими устойчивостью к смятию (приблизительно в 2 раза большей, чем шерсть), упругими свойствами (при удлинении на 5 — 6 % деформация является полностью обратимой); хорошей формо- устойчивостью (хорошо сохраняет приданную форму: плиссе, гофре). Волокно имеет высокую стойкость к истиранию, хотя она и меньше, чем у капрона, в 4 — 4,5 раза. Лавсан обладает высокой светостойкостью (по этому показателю уступает только полиакрилонитрильным волокнам), имеет шерстоподобный внешний вид, теплостоек и превосходит по этому показателю все химические и натуральные волокна, кроме специальных термостойких. Небольшое снижение прочности наблюдается лишь при температуре 160 — 170 °С.

Основным недостатком является низкая гигроскопичность. При нормальных условиях поглощает 0,4 — 0,5 % влаги, электризуется, плохо окрашивается.

Волокно стойко к действию кислот (кроме азотной и серной) и нестойко к действию щелочей.

Нитрон. Волокно известно под такими названиями, как панакрил, акрилан, орлон, пан, дралон, куртель, крилион и др.; относится кполиакрилонитрильным соединениям.  Мономер акрилонитрил чаще получается путем синтеза из пропилена и аммиака.

Нитроновое волокно формуется, как правило, из раствора мокрым способом. Сухой способ используется для формования комплексных нитей.

Волокно имеет достаточно высокую прочность, но меньшую, чем у капрона и лавсана, разрывное удлинение 18 — 25 %. По упругим свойствам волокно находится между капроном и лавсаном; обладает самой высокой светостойкостью (кроме фторлона), по теплостойкости не уступает лавсану (непродолжительное время может эксплуатироваться при температуре 180— 200°С). Оно шерстоподобно, имеет хороший и теплый гриф, по теплопроводности приближается к шерсти, легко подвергается чистке, не изменяет свои свойства в мокром состоянии.

К недостаткам следует отнести легкую электризуемость, низкую гигроскопичность (при нормальных условиях поглощает 0,8 — 1 % влаги), трудность окрашивания, малую стойкость к истиранию. Волокна легко поддаются модификации, что дает возможность устранять их отрицательные свойства.

Хлорин. Может иметь названия ровиль, термовиль, ПЦ, толон и др.; относится к поливинилхлоридным волокнам.

Исходным сырьем для получения поливинилхлорида является ацетилен и соляная кислота. Полученный полимер подвергается дополнительному хлорированию.

Оно является хорошим диэлектриком и обладает высокой стойкостью к большинству реагентов. По хемостойкости превосходит все химические волокна (кроме фторполимеров). При трении волокно приобретает высокий отрицательный заряд, поэтому изделия из хлорина используются в качестве лечебного белья при таких заболеваниях, как радикулит, ревматизм, артрит и др. Недостаточно свето-, термостойко и начинает деформироваться при температуре 90 — 100° С, поэтому изделия из него могут эксплуатироваться при температуре не выше 70 °С.

Контрольные вопросы

- Какие виды химических волокон Вы знаете? Чем они отличаются друг от друга?

- Какие искусственные волокна Вы знаете? Какие их особенности?

- Назовите основные характеристики свойств искусственных волокон.

- Перечислите известные Вам синтетические волокна.

- Каковы характеристики свойств синтетических волокон?

Тема: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКНАХ.

Стеклянные и металлические волокна и нити.  Стеклянные нити и волокна обладают негорючестью, стойкостью к коррозии и биологическим воздействиям, хемостойкостью, высокой прочностью, хорошими оптическими, электро-, тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Из комплексных нитей получают ленты, ткани, сетки и нетканые материалы, а из волокон — холсты, маты и вату. Из нитей изготавливают также огнестойкие декоративные ткани, театральные занавеси, абажуры, ковры и др.

Рис.1.16. Применение минеральных волокон

Металлические нити получают путем многократного последовательного протягивания (волочения) более толстой проволоки через калиброванные отверстия в волочильных досках. Нити изготавливают из меди, латуни, никеля. Первые два вида нитей выпускают также с гальваническим покрытием из золота и серебра. Нити бывают круглые (волокна), плоские (плющенка), гладкие, рисунчатые, блестящие и матовые. Круглая или плоская нить, свитая в спираль, носит название канитель.

Разрезные нити получают разрезанием алюминиевой фольги, дублированной с двух сторон полиэтилентерефталатовой пленкой (нити алюнит) или разрезанием предварительно металлизированной полимерной пленки, дублированной такой же не металлизированной пленкой (люрекс, ламе, метлон).

Металлические нити применяются при изготовлении погон и знаков отличия, золотошвейных изделий, блестящей вечерней ткани — парчи, а также декоративной отделки нарядных тканей.

Минеральные волокна – это волокна, получаемые из неорганических соединений.

Основные понятия раздела

| № п/п | Понятие | Определение понятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Текстильные материалы | материалы и изделия, выработанные из волокон и нитей. К ним относятся ткани, трикотаж, нетканые полотна, швейные нитки и др. |
| 2 | Текстильные волокна | называют гибкие прочные тела с малыми поперечными размерами, ограниченной длины, пригодные для изготовления текстильных изделий. |
| 3 | Элементарное волокно | волокно, не делящееся в продольном направлении без разрушения (хлопок, лен, шерсть, вискоза, капрон и др.). |
| 4 | Комплексное волокно | состоит из продольно скрепленных элементарных волокон. |
| 5 | Натуральные волокна | волокна, создаваемые самой природой, без участия человека или минерального происхождения. |
| 6 | Искусственное волокно | химическое волокно, изготовленное из природных высокомолекулярных веществ. |
| 7 | Синтетическое волокно | химическое волокно, изготовленное из синтетических высокомолекулярных веществ. |
| 8 | Хлопок | это волокна, покрывающие семена растений хлопчатника. |
| 9 | Лен | однолетнее травянистое растение. |
| 10 | Шерсть | волокна волосяного покрова различных животных: овец, коз, верблюдов и др. |
| 11 | Натуральный шелк | тонкие непрерывные нити, выделяемые железами гусениц шелкопрядов при завивке кокона перед окукливанием. |
| 12 | Ацетатное волокно | искусственное волокно, получают из растворов частично омыленной вторичной ацетилцеллюлозы в ацетате сухим способом (продавливание через фильеру и высушивание). |
| 13 | Вискозное волокно | искусственное волокно, вырабатываемое из древесной целлюлозы, переведенной путем химических преобразований в вязкую жидкость (вискозу), которая продавливается через фильеры и восстанавливается до гидратцеллюлозы. |
| 14 | Медно-аммиачное волокно | вырабатывают из раствора целлюлозы в медно-аммиачном комплексе, по свойствам близко к вискозным. |

Тема: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ТКАНЕЙ.

Получение тканей является очень сложным и многоэтапным процессом, который начинается с прядения.

Рис.2.1. Прядение волокон.

Прядением называется совокупность операций, в результате которых из волокнистой массы получается пряжа, т.е. нити, образованные из волокон ограниченной длины, соединяемые в процессе скручивания. Волокна, используемые для прядения, называются прядильными, к ним относятся шерсть, хлопок, лен, отходы натурального шелка, штапельные волокна.

От длины и толщины волокон зависят выбор способа прядения и вид получаемой пряжи. Волокна средней длины (хлопчатобумажные и штапельные) перерабатываются по карданному способу, длинные волокна шерсти, хлопка, натурального шелка перерабатываются по гребенному способу. В последнем случае получается тонкая, равномерная, плотная и гладкая пряжа.

Из коротких волокон хлопка, шерсти по аппаратному способу изготавливается толстая, рыхлая, неравномерная по толщине, пушистая аппаратная пряжа.

Рис.2.2. Ткачество

Процесс производства тканей из пряжи называется ткачеством. 
      Ткани вырабатывают на ткацких станках в виде длинных полос различной ширины. Продольные нити, параллельные кромке, называют основой, поперечные — утком. 
      Нити основы значительно прочнее нитей утка. Они гладкие и более скручены. В этом легко убедиться, если выдернуть несколько продольных и поперечных нитей. Объясняется это тем, что и в процессе производства, и при эксплуатации тканей на нити основы падает наибольшая нагрузка.

Нити утка рыхлее и мягче. При растяжении ткани в поперечном направлении ткань растягивается, а в продольном, по кромке, малорастяжима.

На ткацких станках вырабатывают суровые ткани, которые еще не готовы к употреблению. Эти ткани должны пройти дальнейшую обработку: их отбеливают, обрабатывают специальными растворами, окрашивают, наносят рисунок, крахмалят, гладят. После различной обработки ткани становятся блестящими или матовыми, гладкими или ворсистыми и т. д.

Отделка различных тканей имеет свои особенности.

Рис.2.3. Отделка тканей

Ткани, снятые с ткацкого станка, называют суровыми тканями или суровьем. Они содержат различные примеси и загрязнения, имеют некрасивый внешний вид и непригодны для изготовления швейных изделий. Суровые ткани требуют отделки. Под отделкой понимают технологический процесс, который позволяет облагородить ткани, улучшить их качество, придать им товарный вид и особые свойства (несминаемость, водостойкость и др.), подготовить ткани к раскрою в швейном производстве.

Процесс отделки тканей проходит в четыре этапа и включает в себя очистку и подготовку ткани, крашение, печатание, заключительную отделку. В свою очередь каждый этап состоит из ряда физико-механических и химических операций. Волокнистый состав тканей обусловливает содержание этих операций и последовательность их выполнения. При проведении каждой операции строго следят за концентрацией применяемых химических веществ и за температурным режимом обработки. Это важно для сохранения качества волокон ткани. Состав химических реагентов и режимы обработки также зависят от волокнистого состава тканей

Тема: ПРЯДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРОЦЕССА ПРЯДЕНИЯ.

Прядением называется совокупность технологических процессов, при помощи которых из волокнистой массы (хлопка, шерсти, химических волокон и т. д.) получается пряжа.

Пряжа — это нить, состоящая из волокон, расположенных ориентированно вдоль оси и соединенных скручиванием (хлопчатобумажная, льняная, шерстяная, лавсановая пряжа и т. д.).

Основные процессы прядильного производства:

| № п/п | Процессы прядильного производства | Оборудование (машины) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разрыхление - плотно спрессованная масса волокон разделяется на мелкие клочки для лучшего перемешивания и очистки волокнистой массы от сорных примесей. Смешивание - волокна из различных партий смешивают между собой, чтобы получить большие однородные по свойствам партии сырья. Трепание - интенсивная очистка волокна от сорных примесей и пороков, а также дальнейшее его разрыхление. | Разрыхление и трепание хлопка производят на разрыхлительно-трепальных агрегатах. |
| 2. | Чтобы разъединить мелкие клочки и пучки волокнистой массы на отдельные волокна, производят чесание холста. Удаляют оставшиеся после разрыхления и трепания мелкие цепкие примеси. При чесании также формируют из тонкого слоя прочесанных волокон ленту или ровницу. Чесание осуществляют на кардочесальных машинах, в которых хлопок проходит между кардолентами, покрытыми тонкими острыми металлическими иглами. Кардочесание — подготовка волокна к процессу вытягивания в вытяжных приборах. Гребнечесание - применяется при выработке тонкой пряжи. | Гребне-чесальные машины |
| 3. | Сложение и вытягивание лент. Цель — получение продукта, более равномерного по толщине. Сущность процесса в том, что ленту складывают в несколько сложений и вытягивают. Этот процесс повторяют несколько раз, в результате чего неровнота по толщине полученного продукта снижается. | Выравнивают и вытягивают ленты на ленточных машинах |
| 4. | Предпрядение. Цель — получение из ленты ровницы. Сущность процесса — утонение ленты в несколько раз, скручивание и намотка. | Ровничные машины |
| 5. | Прядение. Цель — получение из ровницы пряжи. Сущность процесса — окончательное утонение ровницы до требуемой тонины; полученная мычка скручивается и приобретает необходимую прочность, превращаясь в пряжу, которая наматывается на паковку, удобную для дальнейшей переработки продукта. | Прядильные машины |

Контрольные вопросы

- Что называется «прядением»?

- Что называется «пряжей»?

- Назовите общие этапы процесса прядения?

Тема: КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЯЖИ.

Пряжей называют текстильную нить, состоящую из более или менее распрямленных волокон ограниченной длины, соединенных скручиванием в процессе прядения.

Классификация пряжи

1. По волокнистому составу:

• однородная – вырабатывается из сырья одного вида (хлопка, шерсти, штапельного вискозного, лавсанового, нитронового или хлоринового волокна;

• смешанная – из смеси различного по роду сырья (шерсть с примесью вискозного волокна).

2. По системе прядения:

• хлопчатобумажная – гребенная, кардная и аппаратная;

• льняная – мокрого и сухого прядения. При мокром способе прядения ровница проходит через ванну с теплой водой. Клеящие вещества разрушаются, и волокна могут перемещаться в процессе прядения. Получают ровную, тонкую пряжу;

• шерстяная – гребенная, полугребенная, аппаратная (тонко- и грубосуконная);

• шелковая – гребенная, очесочная, аппаратная;

• штапельная – гребенная, кардная, аппаратная.

3. По строению:

• однониточная – при раскручивании распадается на отдельные волокна;

• крученая – получается путем скручивания нескольких нитей, которые подаются с равномерным натяжением;

• фасонная – в виде петелек, узелков, шишечек. Получается путем скручивания нескольких нитей, подаваемых с разной скоростью;

• высокообъёмная – получается из химических волокон. Для изготовления такой пряжи смешивают волокна, имеющие различную тепловую усадку.  После термообработки пряжа становится меньше в длину, больше по толщине, и приобретает пушистость, рыхлость;

• армированная – получается путем скручивания двух нитей, одна из которых располагается в центре (химическая), а другая – обвивает её (может быть химическая, но чаще натуральная).

4. По отделке:

• суровая (неотделанная, применяемая в ткачестве);

• отбеленная (х/б, льняная);

• окрашенная (полученная крашением пряжи, лент, волокон);

• меланжевая (состоит из смеси волокон разного цвета);

• мулинированная (полученная путем скручивания нитей разного цвета);

• вареная (льняная);            • мерсеризованная (х/б);       • опаленная (х/б, шелковая).

5. По крутке:

• слабой;

• средней;

• повышенной;

• сильной.

Пряжа может быть правой крутки (Z – витки на пряже идут слева снизу вверх направо) и левой (S – витки идут справа снизу вверх налево). Правая крутка обычно применяется при кручении однониточной пряжи, а левая – в два сложения и больше. В зависимости от методов кручения может быть обычной и

фасонной крутки.

6. По назначению:

• пряжа для ткацкого производства (основа, уток);

• пряжа для трикотажного производства;

• пряжа для изготовления швейных нитей;

• пряжа для гардинно-тюлевого, кружевного производства.

Контрольные вопросы

- Что называется «пряжей»?

- На какие виды по способу прядения делится пряжа?

Тема: СВОЙСТВА ПРЯЖИ. ПОРОКИ ПРЯЖИ.

Основными свойствами и показателями качества пряжи являются: толщина (тонина), крутка, растяжимость, прочность и неравномерность пряжи по перечисленным характеристикам.

Толщина пряжи характеризуется линейной плотностью. Линейная плотность нитей, как и волокон, определяется в системе текс массой в граммах, которую имеют 1000 м нити. Чем больше числовое значение текс, тем толще нить.

Крутка пряжи и нитей определяется числом кручений, приходящихся на 1 м длины нитей. Число кручений зависит от вида и качества волокна, линейной плотности и назначения пряжи и нитей. Чем ниже коэффициент крутки, тем пряжа и нити получаются более мягкими, менее плотными и упругими. Измеряют крутку на приборе – круткомер.

Прочность пряжи характеризуется разрывной нагрузкой, которая определяется путем разрыва образца на разрывной машине.

Растяжимость пряжи— это свойство увеличивать свою длину под действием растягивающей нагрузки.

Неравномерность пряжи характеризуется величиной отклонений отдельных свойств пряжи от средней величины.

Пороки пряжи. В основном они связаны с сырьем, которое имеет ненадлежащее качество, а также с недоброкачественной очисткой волокон:

- сорная пряжа - данный дефект возникает, когда в пряже остается много инородных элементов. Это означает, что процесс трепания и чесания прошел недостаточно хорошо;

- переслежины и пересечки - пряжа неровная, она то тонкая, то более толстая. В дальнейшем такие волокна нельзя красить – конечный оттенок получится неровным.

- шишки -  небольшие утолщения, похожие на шарики. Они являются следствием попадания в волокна пуха;

- непропрядки - порок можно узнать по малоскрученным участкам пряжи;

- петли и сукрутины - они получаются в двух случаях – при сильной крутке и слабом натяжении;

- замасленная пряжа -  она содержит на себе остатки смазочного масла.

Рис. 2.5. Технологические пороки пряжи: а — утолщения; б — утонения; в — сукрутины;

г — узлы; д — неправильное присучивание; е — шишки

Контрольные вопросы

- Перечислите основными свойства и показатели качества пряжи, которые Вы знаете?

- Как определяются толщина, крутка и прочность пряжи и нитей?

- Назовите причины возникновения пороков пряжи. перечислите виды пороков.

Тема: РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ НИТЕЙ, ИХ КОНСТРУКЦИЯ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ. ПОРОКИ НИТЕЙ.

В зависимости от способа изготовления, вида волокна, характера отделки,

дальнейшего применения, режимов эксплуатации нити можно классифицировать:

Классификация нитей

Комплексные

Элементарные

Крученые комплексные нити, подвергнутые вторичному

Текстурированные

Элементарные нити – это одиночные волокна неопределенно большой длины (тонкие монокапроновые нити, для изготовления блузочных тканей; металлические и металлизированные нити).

Комплексные нити – могут быть склеенными (шелк-сырец) и скрученными (искусственные и синтетические нити с небольшой пологой круткой). Число элементарных нитей в комплексной может быть различным. Чем больше количество элементарных нитей в комплексной, тем эти нити тоньше и более качественные (Z, S).

Крученые нити – это комплексные нити, подвергнутые вторичному скручиванию. Могут быть простой и фасонной крутки.

Текстурированные нити – вырабатывают следующих видов: эластичные высокорастяжимые, эластичные, малорастяжимые, высокообъемные петлистые, профилированные, комбинированные. Их получают следующими способами: скручивание - термофиксация - раскрутка, скручивание - термофиксация - раскрутка - термофиксация, прессование и термофиксация, распушивание

турбулентным потоком воздуха.

По составу волокон нити бывают однородными, состоящими из волокон одного вида; неоднородными, скрученными из двух разных нитей (например, вискозных и ацетатных, триацетатных и капроновых); смешанными, когда в состав крученой нити входит смешанная из разных по природе волокон пряжа.

По характеру отделки нити выпускают белеными, окрашенными, блестящими, матированными, типа мулине (крученая нить, состоящая из двух нитей разного цвета).

Все нити можно разделить на первичные и вторичные.

Первичные получаются непосредственно после процессов их изготовления (пряжа, элементарная нить, мононить, комплексная, жгутовая и разрезная нить). Нити называются вторичными, если они получаются в результате вторичной переработки первичных нитей (чаще всего это крученые нити).

ПОРОКИ НИТЕЙ.

Обозначим те дефекты, которые встречаются чаще всего.

- неравномерный блеск. Он возникает, когда нити начинают формировать из еще не готовой вискозы. Также не последнюю роль здесь играют излишки кислоты, ее плохая промывка и неполное очищение волокон от серы;

- разнооттеночность. Данное явление характерно, когда целлюлоза изначально была неоднородной или когда уже готовую вискозу не до конца очистили;

- жесткость. Волокна приобретают колкость, если их изготавливают из недодержанной или, наоборот, передержанной вискозы;

- ворсистость. Такие волокна имеют на своей поверхности множество волосков, торчащих в разные стороны.

- курчавость. Она представляет собой ломаные нити. Они появляются в результате сильной вибрации центрифуги.

Контрольные вопросы

- На какие две группы разделяются текстильные нити?

- Чем отличаются первичные нити от вторичных?

- Что такое однородная пряжа, неоднородная, смешанная?

- Перечислите пороки нитей.

Тема: ТКАЧЕСТВО. ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ И УТКА К ТКАЧЕСТВУ.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ ТКАНИ НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ.

ТКАНЬЮ называют текстильное полотно, образованное переплетением двух взаимно перпендикулярных систем нитей на ткацком станке.

ТКАЧЕСТВО — технологический процесс получения ткани.

Система нитей, расположенная вдоль ткани, называется основой, система нитей, расположенная поперек ткани — утком.

Принцип образования ткани на ткацком станке заключается в следующем.

Рис. 2.6. Схема ткацкого станка.

Нити основы 1 (рис. 2.6), сматываясь с навоя 2, огибают скало 3, проходят сквозь отверстия ламелей 4, глазки галев ремизок 5 и б и между зубьями берда 7.  Перемещаясь в вертикальных плоскостях, ремизки разделяют нити основы и образуют свободное пространство 9, называемое ткацким зевом, в которое при помощи челнока 8 (или иным способом) вводится уточная нить. Проложенная в зеве уточная нить прибивается с помощью берда 7 (при движении батанного механизма 10 вправо) к опушке ткани 11.  Одновременно происходит закрытие зева, т. е. ремизки меняют свое положение: ремизка 5 опускается вниз, а ремизка 6 поднимается вверх. В результате этого уточная нить закрепляется у опушки ткани. При образовании нового зева в него вводится новая уточная нить, которая тоже прибивается к опушке ткани, а ремизки опять меняют свои положения. Таким образом, процесс циклически повторяется. Наработанная ткань огибает грудницу 12, вальян 13, направляющий валик 14 и наматывается на товарный валик 15.

Ткацкий навой представляет собой большую катушку с фланцами, на которую одновременно параллельно намотано определенное количество нитей заданной длины. Количество нитей зависит от ширины и плотности ткани, линейной плотности нитей, вида переплетения и т. д. и определяется расчетным путем.

Ламели — металлические пластинки с отверстием.  Каждая нить основы проходит через отверстие одной ламели, которая таким образом висит на нити. При обрыве основной нити соответствующая ламель опускается и замыкает цепь,

вызывая останов станка.

Ремизка — две металлические или деревянные рейки (рис. 2.7), между которыми натянуты тонкие проволочки — галева, имеющие посередине отверстие — глазок. В каждый глазок пробирается одна нить основы.

Рис.2.7. Деталь ткацкого станка (ремизка): 1- рейка; 2-галево; 3- глазок.

Бердо — два бруска, между которыми на одинаковом расстоянии друг от друга укреплены тонкие металлические пластины. Бердо равномерно распределяет нити основы по ширине станка и поддерживает постоянной ширину вырабатываемой ткани.

Челнок — металлическая или деревянная коробка с заостренными металлическими концами (напоминает по форме лодку), в которую закладывается паковка с уточной нитью, легко сматывающейся с нее.

ПОДГОТОВКА НИТЕЙ К ТКАЧЕСТВУ

В процессе ткачества нити основы и утка подвергаются различным воздействиям и поэтому проходят разную подготовку к ткачеству. Нити основы на ткацком станке находятся под натяжением. В процессе зевообразования и прибоя уточной нити это натяжение циклически меняется. Кроме того, нити подвергаются изгибу и трению. Уточные нити таким воздействиям не подвергаются, поэтому они могут иметь меньшую прочность, но должны быть достаточно эластичными и равновесными.

Подготовка основы к ткачеству включает следующие технологические переходы.

• Перематывание. Цель — получение новой паковки, содержащей нить большей длины.

- Снование пряжи. Цель — образование систем параллельно расположенных нитей равной длины, необходимых для получения ткацкого навоя.

- Шлихтование основы. Цель — уменьшение обрывности нитей основы в ткачестве путем придания им большей прочности. Шлихта проникает внутрь нитей, упрочняя их.

• Пробирание или привязывание нитей. Выполняется для заправки ткацкого станка новой основой.

Подготовка утка к ткачеству включает следующие процессы.

• Перематывание нитей на паковки, необходимые для данного станка.

- Увлажнение или эмульсирование.

Оборудование для подготовки нитей к ткачеству:

| Мотальная машина | Сновальная машина |
| --- | --- |
| Снование партионное | Шлихтовальная машина |

Контрольные вопросы

1.      Дайте определения понятий «ткань» и «ткачество».

2.      Как называются системы нитей ткани?

3.      Какие этапы включает выработка ткани?

4.      Что входит в этап подготовки основы и утка?

5.      Назовите оборудование, используемое на этапе подготовки основы и утка.

Тема: ВИДЫ ТКАЦКИХ СТАНКОВ. ДЕФЕКТЫ ТКАЧЕСТВА.

Существует несколько классификаций ткацких станков. В соответствие с принципом работы механизма оно делится на такие разновидности:

- ручной ткацкий станок;

- механический;

- полумеханический;

- автоматизированный.

В зависимости от метода прокладывания нити станки могут быть:

- пневматическим;

- гидравлическим;

- рапирным.

В последние десятилетия всё большее применение находят бесчелночные ткацкие станки, в которых уточную нить прокладывают не челноком, а с помощью других рабочих органов.

Существуют бесчелночные станки с малогабаритными прокладчиками утка, рапирные (рис. 2.8), гидравлические, сопловые, пневморапирные (рис. 2.9).

Рис. 2.8. Рапирный ткацкий станок

Рис. 2.9. Гидравлический ткацкий станок.

- На рапирных станках нить утка прокладывается через зев с помощью двух жёстких или гибких рапир, движущихся навстречу друг другу. Одна рапира, несущая нить, передаёт её другой в центре зева.

- На гидравлических станках кончик нити с бобины помещается в устье сопла, через которое периодически выбрасывается струя воды. Так как ткань при этом намокает, то этот способ применим только при использовании гидрофобных нитей (полиамидных, полиэфирных, полипропиленовых).

- На пневматических станках уточная нить прокладывается аналогичным образом, но уже с использованием сжатого воздуха вместо потока воды, что даёт преимущество в ассортименте используемых для выработки нитей – для этого на пневморапирных станках применяются две трубчатые рапиры, внутри которых движется уточная нить, перемещаемая потоком сжатого воздуха.

- Наиболее распространёнными являются станки марки СТБ с малогабаритными прокладчиками утка (Рис. 2.10).

Рис. 2.10. Станок марки СТБ с малогабаритными прокладчиками утка.

На таких станках уточная нить с больших конических бобин прокладывается специальными прокладчиками нити. Каждый прокладчик представляет собой маленькую пластину с зажимом для нити. Прокладчик захватывает конец обрезанной уточной нити и перемещается в зону боевого механизма. Под действием этого механизма прокладчик перемещается в ткацком зеве слева направо. После прокладывания уточная нить обрезается, а её конец захватывается следующим прокладчиком. После прокладывания уточной нити прокладчик сбрасывается на специальный транспортёр и переносится на левую сторону станка. На одном станке бывает 11...17 прокладчиков.  Концы срезанных уточных нитей длиной 1,5см загибаются и зарабатываются в ткань в следующем зеве, образуя прочную кромку с двойной плотностью. Машины СТБ позволяют вырабатывать ткани большой ширины, что затруднительно сделать в челночных станках.

- Достоинства бесчелночного ткачества заключаются в резком повышении производительности труда, снижении частоты обрывов нитей, а также уменьшении уровня шума в ткацком производстве.

- Выработку ворсовых тканей производят на ворсовых станках – уточно-ворсовых (Рис. 2.11) и двухполотных саморезных ворсовых.

Рис. 2.11. Уточно-ворсовый ткацкий станок.

Ткани махровых структур производят на кареточных (Рис.2.12) и жаккардовых станках с двумя навоями (для грунта и для петель).

Рис. 2.12. Кареточный и жаккардовый станок с двумя навоями (для грунта и для петель).

Изготавливают трикотаж, ткани, в которых узкие полоски ткани чередуются с трикотажным полотном, образованным из уточных нитей.

ДЕФЕКТЫ ТКАЧЕСТВА.

Наличие пороков в готовых швейных изделиях может привести к снижению сорта изделий и даже к браку, поэтому при раскрое пороки стараются исключить. Пороки могут возникнуть из-за обрыва нитей, разладки оборудования, нарушения технологического режима или недобросовестной работы обслуживающего персонала.

Назовем пороки ткацкого производства:

Близна — отсутствие одной или нескольких нитей основы.

Пролет — отсутствие одной или нескольких уточных нитей по всей ширине ткани или на ограниченном ее участке.

Двойник — две или более нити основы или утка, затканные или переплетенные вместо одной.

Поднырки — нарушение переплетения на коротких участках из-за непереплетения уточных нитей с нитями основы и провисания их в виде штрихов.

Подплетина — несколько рядом лежащих неправильно переплетенных, в том числе оборванных, нитей в основе и утке на коротком участке.

Сбитый рисунок — нарушение переплетения рисунка  ткани в результате неправильной проборки нитей в ремиз или в глазки лиц жаккардовой машины или бердо.

Забоина — полоса во всю ширину ткани из-за повышенной плотности ткани по утку.

Недосека — полоса во всю ширину ткани из-за пониженной плотности ткани по утку.

Рассечка — раздвижка нитей основы из-за нарушения плотности зубьев берда.

Нарушение целостности ткани — нити основы и (или) утка разрушены.

Прощипки — нарушение целостности нитей основы или утка на коротком участке в результате удаления постороннего предмета или узла.

Зебристость — наличие в ткани участков небольшой протяженности по основе и утку, возникающих от различной линейной плотности нитей.

Утолщенные нити — наличие в ткани нитей основы или (и) утка, имеющих более высокую линейную плотность, чем нити основного фона ткани.

Местное утолщение — наличие утолщенных нитей основы или (и) утка на коротких участках.

Рис.2.13.  Близна  (а);  подплетина (б) ; неподработка нитей (в); недосека (г);   слет утка (д); прометки, или пролеты (ж) ; поднырки (е); сукрутины (з).

Контрольные вопросы

- На какие три группы подразделяются ткацкие станки в зависимости от метода прокладывания нити?

- Опишите причины возникновения дефектов ткачества.

- Назовите известные вам дефекты ткачества, охарактеризуйте их.

Тема: ОТДЕЛКА ТКАНЕЙ. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ОТДЕЛКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ.

После ткачества ткани содержат различные примеси и загрязнения, они имеют ворсистую поверхность, плохо смачиваются водой. Такие ткани называют суровыми (суровье), они непригодны для изготовления одежды и нуждаются в отделке.

Отделка тканей — совокупность химических и физико- механических операций, в результате которых из суровой ткани получают готовую ткань, которая по структуре и внешнему виду соответствует своему назначению.

Цель каждой отделочной операции —придание ткани определенных свойств и максимальное сохранение полезных свойств волокон, из которых она выработана. Применяя разные отделочные операции, из одной и той же суровой ткани получают готовые ткани, различные по внешнему виду,

свойствам и назначению.

Последовательность выполнения операций и их сущность зависят от волокнистого состава и назначения ткани.

Предварительная отделка и беление тканей

Целью предварительной отделки является подготовка тканей к крашению и печатанию. В процессе подготовки ткани освобождаются от естественных примесей и веществ, нанесенных на них в процессе прядения и ткачества (замасливателя, антистатика, шлихты, случайных загрязнений). Эти вещества портят внешний вид ткани и препятствуют прониканию красителя внутрь волокна. Для всех тканей подготовка начинается с приема и разбраковки суровья, выявления и устранения различных дефектов ткачества.

Хлопчатобумажные ткани. Ткани одного артикула подбираются в партию по несколько сотен кусков каждая с учетом емкости оборудования. Подобранные куски тканей клеймят несмываемой краской и сшивают встык в виде непрерывной ленты, которая проходит все операции отделки.

Предварительная отделка включает: опаливание, расшлихтовку, отваривание, беление, мерсеризацию и ворсование.

- Опаливание — процесс удаления с поверхности суровой ткани выступающих кончиков волокон и узелков, которые портят ее внешний вид, способствуют быстрому загрязнению и образованию дефектов при печатании.

- Расшлихтовка — удаление шлихты, нанесенной на нити основы в процессе шлихтования. Шлихта делает ткань жесткой, плохо смачиваемой, затрудняет ее отделку. Расшлихтованная ткань становится мягче, лучше смачивается.

- Отваривание — обработка тканей щелочными растворами для удаления примесей целлюлозы (воскообразных, пектиновых, азотистых и минеральных веществ), а также загрязнений, остатков шлихты. Для отваривания применяют раствор едкого натра, в который добавляют кальцинированную соду, мыло, различные ПАВ. Отваренная ткань приобретает смачиваемость, становится мягкой и пластичной, но имеет неприятную серовато-бурую окраску из-за оседания на нее продуктов отварки.

- Беление — обработка тканей растворами окислителей для обесцвечивания красящих пигментов хлопка и придания ткани устойчивой белизны. Различают химическое и оптическое беление

  - Химическое беление заключается в разрушении красящих веществ окислителями. В качестве окислителей обычно применяют растворы гипохлорита натрия, гипохлорита кальция, перекиси водорода, хлорита натрия.

  - Оптическое беление заключается в обработке тканей оптически отбеливающими веществами (ООВ). ООВ не оказывают химического действия на волокно и не повреждают его.

- Мерсеризация — кратковременная (в течение 30 — 35 с) обработка натянутой ткани 27 %-ным раствором едкого натра 240 — 280 г/л) при температуре 16 — 20° С с последующей промывкой горячей и холодной водой. Мерсеризованные ткани обладают повышенной прочностью, блеском, гигроскопичностью и лучшей способностью к окрашиванию; меньше загрязняются, легче и быстрее отстирываются.

- Ворсование — процесс создания на ткани ворсовой поверхности для увеличения ее мягкости и теплозащитных свойств.

Оборудование для выполнения отделочных операций:

| Опаливающая машина | Установки для мерсеризации |
| --- | --- |
| Ворсовальная машина | Печатная машина |
| Цилиндрическая печатная машина | Цепная ширильная машина |
| Отделочный каландр | Усадочный агрегат |

Контрольные вопросы

- Что такое суровая ткань?

- Дайте определение процессу отделки.

- Что включает в себя технология отделки тканей?

- Назовите состав этапа очистки и подготовки хлопчатобумажных тканей.

Тема: ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛКИ ЛЬНЯНЫХ, ШЕРСТЯНЫХ,

ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ.

Льняные ткани. Подготовку к отделке льняных тканей обычно проводят аналогично подготовке к отделке хлопчатобумажных тканей, но более осторожно, повторяя операции несколько раз. Это связано с более интенсивной природной окраской льна и наличием в нем большого количества сопутствующих веществ: пектиновых, воскообразных, жировых и др. Льняные ткани труднее поддаются отвариванию, белению и другим видам обработки.

Технологический процесс подготовки льняных тканей включает операции: опаливание, расшлихтовка, отваривание, беление.

Шерстяные ткани. Шерстяные ткани делятся на гребенные (камвольные) и суконные.

Гребенные — тонкие шерстяные ткани с четким рисунком ткацкого переплетения.

Суконные ткани — более массивные и толстые, обычно имеют на лицевой поверхности начесный ворс или войлокообразный застил.

Суровые шерстяные ткани перед отделкой просматривают, разбраковывают, чистят от узлов и шишек и штопают, т. е.  исправляют некоторые пороки, нарушающие ткацкий рисунок.

Отделка гребенных и суконных тканей имеет свои особенности. Предварительная отделка гребенных тканей включает операции: опаливание, термофиксацию, заваривание, промывку, мокрую декатировку, карбонизацию.  Для суконных тканей на этапе предварительной отделки проводят валку, промывку, термофиксацию, мокрую декатировку, карбонизацию и ворсование.

• Опаливание — сжигание торчащих волокон шерсти с лицевой стороны. После опаливания ткани чистят от нагара (спека волокон).

• Заваривание — обработка расправленной ткани кипящей водой в течение 20 - 30 мин с последующим охлаждением; проводят только для гребенных тканей. •Термофиксация — кратковременная обработка тканей, содержащих синтетические (капрон, лавсан, нитрон), а также триацетатные волокна при температуре 11О — 120 Сº для стабилизации структуры термопластичных волокон и предупреждения их усадки в последующих отделочных операциях и при использовании готовой ткани.

• Промывка — очистка тканей от различных примесей и загрязнений, проводится несколько раз после многих отделочных операций. Продолжительность промывки гребенных тканей 2 — 2,5 ч, суконных — 3 — 4,5 ч.

• Валка — механическая обработка шерстяной ткани с целью ее уплотнения и создания на поверхности войлокообразного застила, частично или полностью закрывающего ткацкое переплетение. В процессе валки повышаются теплозащитные свойства, прочность и мягкость.

• Карбонизация — обработка чистошерстяных тканей 4 — 6 %-ным раствором серной кислоты для удаления растительных примесей.

• Мокрая декатировка — обработка тканей горячей водой или паром. При этом они становятся более плотными, упругими, лучше окрашиваются.

• Ворсование — процесс создания на ткани ворсовой поверхности с помощью ворсовальных машин. Ворсованию подвергаются бобрики, драпы, сукна, пальтовые ткани. В результате повышается мягкость, пушистость, теплозащитные свойства тканей, им придается характерный внешний вид.

• Ратинирование — укладывание ворса на лицевой поверхности фигурно (в виде шариков, полос, елочки и т.д.).

• Беление проводят очень редко. Красящие пигменты расположены в корковом слое шерстяного волокна, поэтому отбеливающие вещества, разрушая их, в значительной степени снижают прочность волокон и ткани.

Ткани из натурального шелка. Технологическая проводка тканей из натурального шелка зависит от строения и требований, предъявляемых к готовой ткани. После разбраковки суровья 6 — 10 кусков ткани сшивают в длинную непрерывную ленту, которая проходит все операции отделки.

• Отваривание предназначено для удаления серицина (10 — 30% массы шелка), красящих, жировых и минеральных веществ. Ткани приобретают мягкость и блеск, а креповые ткани — креповый эффект (свойственную им волнистую поверхность).

• Белению подлежат ткани из шелковой пряжи, которые в готовом виде должны быть абсолютно белыми.

• Утяжеление — обработка тканей минеральными (солями железа, олова, цинка) или органическими (дубящими веществами и солями тяжелых металлов) соединениями и синтетическими смолами. Утяжеление придает тканям повышенную плотность, массивность, драпируемость.

• Оживление — обработка тканей слабыми растворами органических кислот (уксусной, муравьиной, молочной) при температуре 30° С в течение 20 — 30 с, после которой ткани приобретают характерное туше* — скрип или хруст. В результате ткань приобретает более сочную окраску.

Ткани из химических волокон. Предварительная отделка тканей из химических волокон и нитей состоит из опаливания, крепирования, заваривания, отваривания, беления и во многом зависит от их волокнистого состава, структуры и назначения. Обработка тканей из искусственных волокон проводится при минимальном натяжении, так как в мокром состоянии они значительно теряют свою прочность.

- Крепирование проводят только для креповых тканей из искусственных нитей. Ткань проходит между горячим (80 — 85° С) металлическим валом, на котором выгравирован определенный рельефный рисунок, и упругим валом из плотно спрессованной хлопчатобумажной ткани.

- Отваривание тканей из химических волокон и нитей проводится в мыльных растворах пониженной концентрации. В результате отваривания ткани освобождаются от шлихты, замасливания и загрязнений, усаживаются, гигроскопичность их повышается.

• Заваривание проводится для тканей из ацетатных и триацетатных нитей для предупреждения образования заломов при последующих мокрых обработках. Ткани обрабатывают в расправку моющими растворами при температуре 95 - 98°С в течение 20 — 30 мин с последующим резким охлаждением.

• Термофиксация является обязательной операцией при отделке тканей из капрона. Она заключается в обработке тканей паром при температуре 130- 135 °С в течение 15 — 20 мин или используется нагрев с помощью инфракрасных излучателей при температуре 190 °С в течение 12 — 15 с. В результате термофиксации снимаются внутренние напряжения в ткани и закрепляется ее структура.

Контрольные вопросы

- Перечислите операции  отделки тканей из натурального шелка.

- Перечислите операции  отделки шерстяных  тканей.

- Перечислите операции  отделки тканей из искусственных нитей.

- Перечислите операции  отделки льняных тканей.

Тема: КРАШЕНИЕ, ПЕЧАТАНИЕ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА.

КРАШЕНИЕ — процесс нанесения красителя на ткань, в результате которого она приобретает однородную окраску, устойчивую к различным внешним воздействиям. Ткани, прошедшие процесс крашения, называются гладкокрашеными.

Крашение условно рассматривается как процесс, состоящий из четырех стадий:

1) диффузия красителя в красильном растворе к поверхности волокна;

2) сорбция красителя наружной поверхностью волокна;

3) диффузия красителя из поверхностного слоя внутрь волокна;

4) закрепление, или фиксация, красителя в волокне.

Все стадии протекают одновременно, но с различными скоростями, зависящими от структуры материала, вида волокна, диффузионной способности красителя, добавок электролита, температуры красильной ванны и др.

Красители бывают натуральные (преимущественно растительного происхождения) и синтетические (полученные из продуктов переработки каменного угля и нефти).

Ассортимент красителей разнообразен: растворимые в воде красители; нерастворимые в воде красители; красители, образующиеся на волокне.

Цвет, яркость, устойчивость красителя к различным воздействиям (света, влаги, трения, нагревания, растворителей и др.) зависят от химического состава красителей и строения их молекул, а также от предварительной или последующей обработки вспомогательными веществами — протравами, закрепителями и т. д.

Крашение тканей может осуществляться волокном, в ленте (топсе), пряжей или полотном.

Выбор вида красителя и способа крашения зависит от волокнистого состава ткани, свойств красителя и требований, предъявляемых к окраске ткани. Например, подкладочные ткани необходимо окрашивать красителями, устойчивыми к трению и действию пота. Ткани для верхней одежды  окрашиваются красителями, стойкими к действию света, влаги, сухому и мокрому трению.

ПЕЧАТАНИЕ — нанесение и закрепление красителя на отдельных участках материала. При печатании используются те же красители, что и при гладком крашении (кубовые, нерастворимые азокрасители, активные, пигментные и др.), но более густой, вязкой консистенции. В состав печатных красок входят также растворители (вода, спирт и др.), восстановители, окислители, загустители.

Различают четыре вида печати: прямую, накладную, вытравную и резервную.

При прямой печати краску наносят непосредственно на материал. В зависимости от площади, занимаемой рисунком, различают ткани: белоземельные, в которых цветной рисунок занимает 30 — 40% площади ткани, полугрунтовые — 40 — 60 % площади и грунтовые — более 60 % площади ткани.

Различают прямую печать растровую, трехцветную и полутоновую (под акварель).

При растровой печати рисунок наносят системой точек или штриховых полос разной величины; получаются рисунки с плавными переходами тонов. Рисунок трехцветной печати получают за счет взаимного наложения красок трех цветов, гармонически сочетающихся между собой. При полутоновой печати (под акварель) рисунок печатают по увлажненной ткани, при этом получают его с размытыми краями, напоминающий акварельный.

Накладная печать — это нанесение краски на предварительно окрашенную в светлые тона ткань.

Вытравная печать — печатание по предварительно окрашенной ткани вытравкой (окислителями, восстановителями и др.), обесцвечивающей краситель. При последующей обработке ткани горячим паром краситель разрушается и возникают белые рисунки на окрашенной ткани.

Резервная печать — печатание по белой ткани резервом (воск, стеарин, соли, восстановители и др.) с последующим крашением раствором красителя. Резервированные участки не окрашиваются, и после снятия резерва возникают белые рисунки на окрашенной ткани.

При любом способе печатания для закрепления красителя ткань обрабатывают горячим паром в зрельниках или запарных аппаратах.

Ткани печатают различными способами.

Ручной способ набивки наиболее простой, но и наиболее дорогостоящий, осуществляется при помощи набивной формы (деревянной пластины из плотных и вязких пород дерева); на нижней стороне последней вырезан рисунок или часть рисунка, который наносится одной краской.

Машинное печатание — наиболее распространенный способ печати — осуществляется на цилиндрических печатных машинах; применяется для получения одноцветных и многоцветных рисунков на ткани. Машинное печатание широко используется для нанесения рисунков на хлопчатобумажные, шелковые и другие ткани.

Фотофильмпечатъ — печатание рисунков с использованием сетчатых шаблонов. Рисунки наносят на ткань путем протирания краски через сетчатые шаблоны. Этим способом получают рисунки, различные по размеру, сложности и колористическому оформлению. Печатные машины этого типа используются для нанесения рисунков на широкий ассортимент тканей и трикотажных полотен.

В последние годы получили распространение модные эффекты печати, повышающие качество тканей и расширяющие их ассортимент.

Термопечать, или "сублистатик" — это перенос узора с бумаги на волокно при кратковременном термоконтакте.  Сначала рисунок наносят на бумагу.

При рельефной печати объемный выпуклый узор образуется в процессе сушки тканей с печатными узорами при температуре 130 — 150 °С в течение 1,5 — 5 мин.

Перламутровая печать сообщает ткани переливающийся эффект за счет использования пигментов, содержащих диоксид титана и слюду. Печать бронзовым и алюминиевым порошком имитирует металлическую нить (люрекс).

Эффект печати под серебро (глитторэффект) получают в результате использования блестящей полиэфирной пленки с размером частиц более 1,4 мм.

Контрольные вопросы

- Назовите этапы процесса крашения.

- От каких факторов зависит результат крашения?

- Назовите известные вам виды красителей хлопчатобумажных тканей.

- В чем сущность процесса печатания?

- Какие виды и способы печати вы знаете?

Тема: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ТКАНЕЙ.

После беления, крашения и печатания ткани вытянуты по основе (до 60%), ширина их уменьшена (на 20%) и неравномерна, поверхность покрыта складками и морщинами, матовая, на ощупь излишне мягкая, вялая.

Заключительная отделка проводится для устранения перечисленных недостатков. Она состоит из ряда механических и физико-химических процессов, задачей которых является придание тканям завершенного товарного вида, улучшение некоторых свойств, а также придание им специфических свойств. В зависимости от волокнистого состава, вида и назначения тканей заключительные отделочные операции и их последовательность различны.

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ И ЛЬНЯНЫЕ ТКАНИ.  Заключительная отделка хлопчатобумажных тканей включает спиртовку, ширение, аппретирование, глажение. Некоторые ткани подвергаются специальным отделкам.

- Спиртовка (легкое отбеливание) — обработка тканей слабым раствором гипохлорита натрия (концентрация активного хлора 0,1 — 0,2 г/л) в комбинации с подсиниванием (ультрамарин) для устранения желтизны и усиления белизны белых участков.

- Ширение — процесс придания тканям стандартной ширины и устранения перекосов, производится на цепных ширильных машинах.

- Подворсовка — повторная обработка тканей с начесным ворсом на ворсовальных машинах с целью поднятия ворса.

- Аппретирование — нанесение на ткань специального состава (аппрета). Аппрет наносят с помощью плюсовок с одной (вельветы) или двух сторон. Аппретированные ткани становятся более гладкими, блестящими, меньше загрязняются, лучше отстирываются.

- Каландрирование — это процесс разглаживания ткани и придания ей матового или глянцевого блеска, нанесения муарового или других эффектов.				Заключительная отделка льняных тканей во многом сходна с заключительной отделкой хлопчатобумажных тканей. Ткани также подвергают спиртовке (белоземельные, набивные), ширению, аппретированию (аппретируют только полульняные ткани с целлюлозными волокнами и с содержанием лавсана до 30%), каландрированию; малосмываемому аппретированию, тиснению и лощению льняные ткани не подвергают.

ШЕРСТЯНЫЕ ТКАНИ. При заключительной отделке шерстяные ткани проходят такие виды обработки, как стрижка, аппретирование, прессование, декатировка и др.

- Стрижка гребенных тканей проводится для удаления торчащих волокон и узелков с целью очистки поверхности и лучшего выявления рисунка переплетения. Суконные ткани стригут для выравнивания ворса по высоте. Стрижку осуществляют на стригальных машинах с лицевой и изнаночной сторон.

- Аппретированию подвергают только некоторые полушерстяные костюмные и платьевые ткани для придания им мягкости, снижения сминаемости, повышения прочности.

- Выравнивание по утку применяют для легких платьевых тканей, имеющих небольшую плотность; для этой операции используется уточно-расправительная машина: ткани наматывают на ролик и выдерживают определенное время для закрепления структуры.

- Прессование тканей применяется для уплотнения, выравнивания ткани по толщине и придания ей блеска.

- Заключительная декатировка — обработка ткани горячим паром с последующим высушиванием. В результате декатировки снимаются внутренние напряжения в волокнах, уменьшается усадка ткани, удаляется излишний блеск.

ТКАНИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА. Заключительная отделка тканей различных структур и назначения включает в себя различные процессы.

Креповые ткани обрабатывают слабым раствором уксусной кислоты (оживление), а затем высушивают на игольчатых ширильно-усадочных машинах. В результате повышается мягкость и эластичность ткани.

Полотна из натурального шелка и полушелковые ткани с хлопчатобумажным утком проходят вторичное опаливание, каландрирование, аппретирование и снова каландрирование.

Ворсовые ткани подвергают чистке щетками, осуществляют поднятие ворса путем выколачивания ткани с изнаночной стороны на отколоточной машине, выравнивают высоту ворса, осуществляя стрижку на стригальной машине, чистят второй раз, проводят аппретирование густым аппретом с изнаночной стороны для закрепления ворса, затем проводят ширение и сушку.

ТКАНИ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН. Ткани из искусственных нитей при заключительной отделке подвергают аппретированию, но для устранения излишней жесткости в качестве аппретирующих материалов применяют не клеящие вещества, а смягчающие (олеиновое, ализариновое масла).  Клеящие вещества используют только при аппретировании подкладочных тканей.			Ткани из вискозной пряжи, а также из вискозных нитей пологой и средней круток подвергают малосминаемой отделке. Так как гидратцеллюлозные волокна имеют рыхлую структуру (невысокую плотность расположения макромолекул), то при образовании смолы между макромолекулами волокна не возникают большие внутренние напряжения, в результате прочность волокон не снижается, уменьшается их набухаемость, снижается усадка ткани.

Ткани из синтетических волокон проходят повторную стабилизацию (термофиксацию) путем термической обработки в натянутом состоянии. При этом устраняются внутренние напряжения в волокнах, вследствие чего они приобретают стабильное состояние.

Используются также отделки, придающие тканям некоторые внешние эффекты.

- Эффект "лаке" (лощение) создают на тканях из термопластичных волокон (триацетатных, капроновых). Ткань, в процессе отделки приобретает повышенную гладкость и глянцевый блеск. Эффект "лаке" часто применяется для выработки курточных и плащевых тканей.

- Травление (вытравку) используют для получения ажурных узоров на тканях из нитей вторичной крутки, разных по природе (нитей натурального шелка и вискозных, вискозных и капроновых). Таким методом вырабатывают ажурные блузочные ткани или велюр-бархат.

- Эффект "гофре" получают на капроновой ткани путем нанесения загущенного фенола печатным валом на тканепечатной машине. В местах нанесения фенола волокна набухают, усаживаются и стягивают необработанные участки ткани.

- Эффект "клоке" — выпуклый, рельефный рисунок на тканях, выработанных из нитей с различной усадкой (вискозных и капроновых, ацетатных и капроновых). Эффект получают обычно на шелковых тканях жаккардовых переплетений (однослойных и двухслойных) платьевого и платьево-костюмного назначения.

- Тиснение — получение рельефного рисунка на ткани с помощью тиснильного каландра. Этой обработке подвергаются главным образом ткани из химических волокон. Ворсовые ткани подвергают тиснению для получения эффекта, имитирующего натуральный мех (каракуль и т.д.).

- Термоотделка - получение узорчатой структуры ткани воздействием повышенной температуры на волокна различной термостабильности.

Контрольные вопросы

- Что включает заключительная отделка хлопчатобумажных тканей?

- Дайте характеристику процессу аппретирования.

- Для чего нужна операция ширения?

- Охарактеризуйте виды специальных отделок хлопчатобумажных тканей.

Тема: ДЕФЕКТЫ КРАШЕНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.

В процессе отделочных операций возможно образование на тканях пороков.

При нарушении технологии опаливания возникают следующие пороки: неравномерное опаливание и пережог ткани.

При расшлихтовке возможны дефекты: недостаточная расшлихтовка, замины и заломы, ослабление ткани в результате длительной пролежки и действия кислоты.

Нарушение режима отваривания также приводит к образованию дефектов.

Дефекты, возникающие при КРАШЕНИИ ТКАНЕЙ, являются следствием плохой подготовки тканей перед крашением (при отваривании и белении), несоблюдения технологии крашения и неисправности оборудования.

К основным порокам крашения относятся:

- Непрокрас — слабо или почти неокрашенные участки пряжи в местах переплетения основы и утка, а также внутри пряжи.

- Разнооттеночностъ — неодинаковая интенсивность окраски с постепенным переходом от светлой к более темной по длине или ширине ткани.

- Засечки — это узкие светлые или темные полосы, возникающие при прохождении ткани через плюсовки складками.

- Полосатость — это продольные или поперечные полосы с разной интенсивностью окраски; возникают из-за неоднородности используемого сырья.

- Пятна и помарки могут возникать при белении (известковые, масляные, ржавые), а также при плохом растворении красителя, при накоплении грязи на отжимных валах.

- Затек краски — это участок ткани в виде широкой поперечной полосы, образованный из-за остановок красительного аппарата и более длительного, чем нужно, нахождения ткани в красительном растворе.

ДЕФЕКТЫ ПЕЧАТАНИЯ возникают при загрязнении красителя, наличии вмятин на печатном вале или зазубрин на ракле, при плохой подготовке ткани, при недостаточной или чрезмерной густоте красителя.

| № п/п | Дефект | Вид дефекта |
| --- | --- | --- |
|  | Засечка – узкие светлые или темные полосы или стрелка, лишённая рисунка. Образуется вследствие прохождения ткани под печатным валом в складку, образования морщин, сборок |  |
|  | Не пропечатанные места, возникающие при обратной ситуации – когда применяется избыточно загущенный краситель, и тогда краска ложится на ткань неравномерно |  |
|  | Белёсые места образуются из-за наличия в тканях известковых пятен |  |
|  | Растраф – отсутствие в некоторых местах деталей рисунка, нечёткое изображение рисунка, несовпадение отдельных частей многоцветного рисунка вследствие неточной наладки печатных валов |  |
|  | Перекос рисунка образуется вследствие плохой подготовки ткани к печатанию, т.е. в ткани не устранён перекос нитей утка по отношению к кромке, или при неравномерном натяжении ткани при печатании. Дефект особенно хорошо заметен на тканях полосатых и с рисунком в клетку |  |

Наиболее часто встречающимися дефектами ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ являются:

  - Неравномерная ширина (местное сужение) — из-за неравномерного увлажнения ткани или неправильной разводки цепей ширильной машины. При уменьшении ширины снижается плотность ткани, а следовательно , уменьшается и прочность по утку.

  - Перекос — нити утка не перпендикулярны нитям основы, и вследствие этого рисунок на набивных и пестротканых тканях перекошен. Причина порока — плохая правка утка на ширильных машинах.

  - Нарушение кромки — оборванная или деформированная (стянутая, загнутая, гофрированная) кромка. Причина порока — чрезмерное ширение и недостаточное увлажнение ткани.

  - Заломы — складки и замины, возникающие при заключительной декатировке и термофиксации тканей.

Контрольные вопросы

  - Назовите причины возникновения дефектов, возникающих при крашении тканей.

  - Перечислите виды дефектов, возникающих при крашении тканей.

  - Назовите причины возникновения дефектов, возникающих при печатании тканей

Основные понятия раздела

| № п/п | Понятие | Определение понятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Прядение | называется совокупность технологических процессов, при помощи которых из волокнистой массы (хлопка, шерсти, химических волокон и т. д.) получается пряжа. |
|  | Пряжа | это нить, состоящая из волокон, расположенных ориентированно вдоль оси и соединенных скручиванием (хлопчатобумажная, льняная, шерстяная, лавсановая пряжа и т. д.). |
|  | Ткачество | технологический процесс получения ткани на ткацком станке. |
|  | Основа | система нитей, расположенная вдоль ткани. |
|  | Уток | система нитей, расположенная поперек ткани |
|  | Отделка тканей | совокупность химических и физико- механических операций, в результате которых из суровой ткани получают готовую ткань, которая по структуре и внешнему виду соответствует своему назначению. |
|  | Крашение | процесс нанесения красителя на ткань, в результате которого она приобретает однородную окраску, устойчивую к различным внешним воздействиям. |
|  | Печатание | нанесение и закрепление красителя на отдельных участках материала. |